Table 10: Production rates of metals in lunar regolith.

| Metal Oxides in Regolith | Metal | TM (°C) | Oxide (%) | Cp, (J/g °C) | Oxide Mass |  | 500 g regolith batch - 10m |  | 250g regolith batch - 5m |  | Energy to melt metal, KJ |  | Time to melt by KW, sec |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 500 g batch | 250 g batch | Mmetal (ton/y) | O2 (ton/y) | Mmetal (ton/y) | O2 (ton/y) | 500 g | 250 g |  |  |
| SiO2 | Si | 1414 | 45.5% | 0.7 | 227.5 | 113.7 | 100 | 113 | 38 | 43 | 101 | 50.5 | 10 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 74 | 84 | 25 | 28 |  |  |  |  |
| Al2O3 | Al | 660.3 | 22.2% | 0.9 | 111 | 55.5 | 64 | 57 | 24 | 22 | 27 | 13.5 | 2.7 | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 | 42 | 15 | 14 |  |  |  |  |
| FeO | Fe | 1538 | 7.5% | 0.442 | 37.5 | 18.75 | 57 | 16 | 21 | 6 | 37 | 18.5 | 3.7 | 1.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42 | 12 | 14 | 4 |  |  |  |  |
| CaO | Ca | 839 | 15% | 0.15 | 75 | 37.5 | 77 | 30 | 29 | 12 | 5.5 | 2.7 | 0.6 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 | 23 | 19 | 8 |  |  |  |  |
| MgO | Mg | 650 | 7.8% | 1.017 | 39 | 19.5 | 25 | 16 | 9 | 6 | 18 | 9 | 1.8 | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 | 12 | 6 | 4 |  |  |  |  |
| TiO2 | Ti | 1668 | 1.3% | 0.544 | 6.5 | 3.25 | 5 | 3.4 | 2 | 1 | 8.5 | 4.2 | 0.9 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2.5 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Na2O | Na | 97.7 | < 1% | 1.214 | 1 | 0.5 |  | 0.26 |  | 0.13 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| K2O | K | 63.25 | < 1% | 0.753 | 1 | 0.5 |  | 0.17 |  | 0.09 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.02 |
| Cr2O3 | Cr | 1907 | < 1% | 0.460 | 1 | 0.5 |  | 0.32 |  | 0.17 | left | left |  |  |
| P2O5 | P | 44.1 | < 1% | 0.8 | 1 | 0.5 |  | 0.56 |  | 0.28 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| MnO | Mn | 1246 | < 1% | 0.477 | 1 | 0.5 |  | 0.23 |  | 0.12 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.25 |

E-beam energy (4 units: 60 kW) added

E-beam energy (2 units: 60 kW) added

E-beam energy (4 units: 30 kW) added

E-beam energy (2 units: 30 kW) added