Table 1: The central composite design for three variables with five levels.

| Exp. No. | Al203 (wt. %) | H/D | Pressure (MPa) | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5 | 1.5 | 800 | Front Face Corners |
| 2 | 2.5 | 1.5 | 600 |  |
| 3 | 2.5 | 1.0 | 600 |  |
| 4 | 2.5 | 1.0 | 800 |  |
| 5 | 5.0 | 1.25 | 700 | Repeated Center |
| 6 | 5.0 | 1.25 | 700 |  |
| 7 | 7.5 | 1.5 | 800 | Back Face Corners |
| 8 | 7.5 | 1.5 | 600 |  |
| 9 | 7.5 | 1.0 | 600 |  |
| 10 | 7.5 | 1.0 | 800 |  |
| 11 | 5.0 | 1.25 | 700 | Repeated Center |
| 12 | 5.0 | 1.25 | 700 |  |
| 13 | 5.0 | 2.0 | 700 | Augment Experiments |
| 14 | 5.0 | 0.75 | 700 |  |
| 15 | 5.0 | 1.25 | 900 |  |
| 16 | 5.0 | 1.25 | 500 |  |
| 17 | 10.0 | 1.25 | 700 |  |
| 18 | 0.0 | 1.25 | 700 |  |
| 19 | 5.0 | 2.0 | 700 | Repeated Augment Experiments |
| 20 | 5.0 | 0.75 | 700 |  |
| 21 | 5.0 | 1.25 | 900 |  |
| 22 | 5.0 | 1.25 | 500 |  |
| 23 | 10.0 | 1.25 | 700 |  |
| 24 | 0.0 | 1.25 | 700 |  |